**SPECIFIKACIJE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Naročnik** | **Luka Koper d.d.**  **Vojkovo nabrežje 38**  **6501 Koper** |
| **Oznaka javnega naročila** | JN 262/2017 - OKS 3 |
| **Predmet javnega naročila** | **Dobava materiala za investicijska in vzdrževalna dela na železniški infrastrukturi v Luki Koper** |

1. **VRSTA, LASTNOSTI, KAKOVOST IN IZGLED PREDMETA JAVNEGA NAROČILA/PONUDBE**

**SPLOŠNI OPIS**

Gre za dobavo železniškega materiala za potrebe investicijska in vzdrževalna dela na železniški infrastrukturi v Luki Koper. Blago mora biti novo, ter opremljeno z izjavo o skladnosti »CE« oz. potrdilom porekla iz EU. Prav tako mora vso dobavljeno blago ustrezati veljavnim standardom in predpisom, ter zahtevanim tehničnim karakteristikam, ki jih bo naročnik specificiral pri posameznem povpraševanju.

|  |
| --- |
| **ZAHTEVANO** |
| **SKLOP 1: LESENI ŽELEZNIŠKI PRAGOVI** |
| Predmet naročila v tem sklopu so leseni bukovi pragovi impregnirani min. II. KAT. dimenzije 0,26 X 0,16 X 2,6m in kretniški hrastovi pragovi I. KAT različnih dimenzij prereza 0,26 x 0,16, ki jih bo naročnik naročal po potrebi. |
| **SKLOP 2: Tirnice in tirni pribor** |
| * **Tirnice** naslednjih standardnih oblik :49E1, 57R1, trdnosti: 880 Mpa - R260 oziroma 1.175Mpa-R350HT. * **Tirni pribor**, kot npr: vezni tirni material (spojke, spojni vijaki z maticami in elastičnimi obročki, ipd.). * **Pritrdilni pribor**, kot npr.: tog, elastični, elastične vzmeti, elastične ploščice, podložne plošče, pritrdilne ploščice, pritrdilni vijaki z maticami, elastični obročki, tirfoni, ipd. * **Drugi tirni pribor,** kot npr.: leseni, gumijasti ali plastični vložki, naprave proti vzdolžnemu potovanju tirnic, naprave proti bočnemu pomiku tira, vijaki z matico in podložko za vezanje dvojnih pragov, ipd. * **Tirni zaključki:** Tirnični tirni zaključek * **Varilne porcije** za aluminotermično varjenje tirnic različnih oblik in trdnosti. |
| **SKLOP 3: Kretnice in elementi kretnic** |
| Predmet naročila v tem sklopu je dobava **kretnic** različnih vrst, oblik tirnic iz katerih je sestavljena (49E1, 57R1), polmerov, kotov ter smeri kretnice, ter  **elementi kretnic,** kot npr.: ostrice, vodilne tirnice, kretniško menjalo, srce kretniško, zvezni drogovi, spojni kretniški vijaki ter razni drobni pritrdilni in vezni material. |
| **SKLOP 4: Kamniti agregati s prevozom** |
| Predmet naročila v tem sklopu je dobava kamnitih agregatov za potrebe vzdrževanja in investicij na železniški infrastrukturi v Luki Koper. Predvsem gre za:  **tolčenec** za gramozno gredo železniških tirov, frakcije od 31.5 do 63 mm,  **drobljenec** frakcije od 4 do 16mm in  **ostala kamnita frakcija**, kot npr.: 16-32mm, 11-31.5mm, 0-32mm. |